Лекция№21(2сем.дн.)

Технология т/о

АЗОТИРОВАНИЕ   В   ТЛЕЮЩЕМ   РАЗРЯДЕ

Для активизации газовой фазы применяют различные виды электрических разрядов: дуговой, тлеющий, искровой и коронный; магнитные и электростатические поля ; облучение ультрафиолетовыми и у-лучами.

Наибольшее распространение в настоящее время получает процесс азотирования ионизированным азотом в плазме тлеющего разряда (ионное азотирование).Сущность метода: в разреженной азотосодержащей атмосфере между катодом (деталью) и анодом возбуждается тлеющий разряд, и ионы газа, бомбардируя поверхность катода, нагревают ее до температуры насыщения. Температура азотирования 470—580° С, разрежение 1—10 мм рт. ст., рабочее напряжение колеблется от 400 до 1100 В, продолжительность процесса составляет от нескольких минут до 24 ч. Пониженное давление необходимо для стабильного горения тлеющего разряда.

Ионное азотирование по сравнению с печным имеет следующие преимущества:

1) большую скорость насыщения;

- получение диффузионных слоев заданного фазового состава
и  строения;   возможность  проведения   регулируемых   процессов
азотирования;

- незначительные деформации изделий в процессе обработки
и высокий класс шероховатости поверхности;

- возможность   азотирования   пассивирующихся   материалов
без дополнительной депассивирующей обработки;

- значительное сокращение общего времени  процесса в ре
зультате уменьшения времени нагрева и охлаждения садки и ис
ключения промежуточных технологических операций по актива
ции поверхности деталей;

- большую  экономичность   процесса,   повышение   коэффици
ента использования электроэнергии,  сокращение расхода  насы
щающих  газов.

- процесс   нетоксичен   и   отвечает   требованиям   по   защите
окружающей среды.

Формирование диффузионного слоя при ионном азотировании

Интенсификация процесса при ионном азотировании объясняется воздействием тлеющего разряда на все элементарные процессы, ответственные за образование диффузионного слоя: активацию газовой фазы, адсорбцию и диффузию.

При азотировании в тлеющем разряде (рис.) положительные ионы диффундирующего элемента (азота, аммиака) под действием энергии электростатического поля приобретают скорость, вектор которой направлен нормально к обрабатываемой поверхности (катоду).

Энергия иона, полученного в плазме тлеющего разряда, превосходит в 3000 раз  энергию атома азота в диссоциированном аммиаке в условиях обычного азотирования.

При бомбардировке катода кинетическая энергия иона расходуется на нагрев поверхности Ет и на отрыв электронов и атомов железа (Ер) (в частности, на катодное распыление). Атомы железа в плазме тлеющего разряда соединяются с азотом, существующим в различных состояниях возбуждения, образуя нитрид железа, который адсорбируется на поверхности катода в виде равномерного слоя.  Напыленный слой нитридов под действием ионной бомбардировки разлагается с получением низших нитридов железа (от Fе2N ->Fе3N -> Fе4N ) и азотистого α-твердого раствора. Полученный при распаде низшего нитрида азот диффундирует в поверхностный слой, образуя зону внутреннего азотирования, а железо, обедненное азотом, вновь распыляется в плазму. Процессы образования нитридов в при катодном пространстве и их осаждения на катоде непрерывно повторяются. Таким образом, нитридные фазы, конденсирующиеся на поверхности катода, являются наряду с газовой фазой самостоятельным источником азота.

В отличие от печного азотирования образование азотистого а-твердого раствора начинается после образования нитридов на поверхности, а строение диффузионной зоны и ее фазовый состав определяются протеканием двух конкурирующих процессов, ответственных за формирование азотированного слоя: катодного распыления и обратного катодного распыления.

При ионной бомбардировке достигается идеальная депассивация поверхности за счет удаления окисных пленок, напыляется пленка нитридов и происходят сложные физико-химические процессы в поверхностном слое катода, приводящие к изменению тонкой структуры металла. При упругом соударении ионов азота (аммиака) с атомами кристаллической решетки в тонком поверхностном слое (0,05мм) металла возрастает плотность дефектов – дислокаций.

Повышение плотности дислокаций увеличивает проводящую способность диффузионной зоны, приводя к росту доли объемной диффузии. При обычном (печном) азотировании диффузия азота на начальных этапах развивается по границам зерен. Нитридные фазы, располагающиеся преимущественно по границам зерен, при диффузии азота увеличиваются в объеме, блокируют граничную диффузию, что сопровождается уменьшением скорости образования диффузионного слоя. При ионном азотировании роль граничной диффузии уменьшается. На начальных стадиях процесса значительная часть азота диффундирует не по границам, а по объему ферритных зерен, главным образом по дислокационным каналам. При этом не наблюдается укрупнения приграничных нитридов и  значительно подавляется образование нитридной сетки по границам первичных аустенитных зерен.

Процесс азотирования в тлеющем разряде значительно ускоряется при кратковременных выдержках, особенно интенсивное поглощение азота идет в первые 5мин.

Регулируя состав газовой атмосферы и соотношение процессов катодного распыления и обратного катодного распыления, можно получить диффузионный слой на базе высокоазотистого α-твердого раствора без поверхностной нитридной зоны, с однофазной зоной -γ'-фазы толщиной до 8 мкм и однофазной зоной ε-фазы (Ре3_2 N) толщиной 5—30 мкм. Нитридная зона всех составов не имеет пор.

Ионное азотирование применяют для обработки различных типов сталей и сплавов: азотируемых, инструментальных, мартенситно-стареющих, коррозионно-стойких, хромистых и хромоникелевых сталей, чугунов и т. д.

Рабочее давление лимитируется свойствами тлеющего разряда. При давлении ниже 1 мм рт. ст. энергия ионов недостаточна для нагрева обрабатываемой детали до рабочей температуры, при давлении выше 10 мм рт. ст. нарушается стабильность разряда, тлеющий разряд переходит в дуговой, что сопровождается появлением на поверхности оплавленных микрократеров.  Рекомендуется притуплять острые кромки и заусенцы, что позволяет избежать при азотировании перехода тлеющего разряда в дуговой, сопровождающегося местным перегревом поверхности и образованием микрократеров.

При давлении 2 мм рт. ст. при 520° С и 6 мм рт. ст. при 620° С достигается максимальная глубина диффузионного слоя.

Выбор оптимального давления зависит от сложности конфигурации детали, так как с изменением давления изменяется протяженность катодной части разряда. С увеличением давления от 1 до 10 мм рт. ст. область катодной части разряда уменьшается от 10 до 1 мм. Это необходимо учитывать для обеспечения равномерности диффузионного слоя по периметру изделия. Для получения равномерного слоя по всей поверхности деталей, включая внутренние азотируемые поверхности, необходимо, чтобы разряд полностью облегал всю азотируемую поверхность и толщина катодной части разряда (толщина зоны максимального свечения) должна составлять 1—2 мм. В связи с неравномерным распределением заряда на поверхности деталей сложной конфигурации прибегают к использованию профилированных анодов.

В качестве азотосодержащих газов применяют аммиак, азот и смесь азота с водородом. В азотной плазме присутствие кислорода недопустимо, так как при этом уменьшается активность рабочей атмосферы.

Процесс ионного азотирования реализуется в две стадии: 1) очистка поверхности катодным распылением; 2) собственно насыщение.

Катодное распыление проводится в течение 5—60 мин при напряжении 1100—1400 В и давлении 0,1—0,2 мм рт. ст. В процессе катодного распыления температура поверхности детали не превышает 250° С. Рабочие параметры процесса при собственно насыщении: V = 400-1100 В, давление 1—10 мм рт. ст.

Азотируемые детали устанавливают в камеру, подключая к отрицательному электроду, герметизируют камеру и откачивают воздух до давления 1 мм рт. ст. После эвакуации воздуха камеру продувают рабочим газом в течение 5—15 мин при давлении —10 мм рт. ст., затем откачивают камеру до давления 0,2— 0,4 мм рт. ст., подают на электроды напряжение и возбуждают тлеющий разряд. При напряжении 1100—1400 В на этой стадии осуществляется катодное распыление. После обработки поверхности в течение 5—60 мин по режиму катодного распыления напряжение понижают до рабочего 400-1100В, а давление повышают до 1— 10 мм рт. ст. подачей азотсодержащих газов.

Оптимальное расстояние между деталями и анодом составляет 40-50мм.

Рабочая температура процесса (470—580° С) достигается за 15—30 мин. Скорость нагрева определяется соотношением поверхности и массы деталей.

После изотермической выдержки детали охлаждаются до комнатной температуры под вакуумом в течение 1-2час.

Оборудование для ионного азотирования должно обеспечивать регулирование и стабильное поддержание электрических и вакуумных характеристик разряда. Установка для азотирования в тлеющем разряде (рис)  состоит из герметизированного контейнера, вакуумной системы, блока электропитания, оборудования для подачи насыщающих газов, приборов контроля и регулирования температуры.

В разреженной атмосфере насыщающего газа между деталями, подключенными к отрицательному электроду, (катодом) и стенками контейнера (анодом) возбуждается тлеющий разряд.

Анодом служит корпус камеры.

Температура измеряется хромель-алюмелевой термопарой  с контрольного образца, сигнал подается на потенциометр. Автоматическое регулирование температуры осуществляется через исполнительный механизм (электродвигатель с редуктором), воздействующий на токосъемник автотрансформатора.

Датчиками измерения температуры наряду с термопарами могут быть термоэлементы, реагирующие на тепловое излучение поверхности обрабатываемых деталей. Сигнал от термоэлемента при изменении степени радиации подается на термопреобразователь, регулирующий вводимую в установку мощность.

При контроле температуры термопарами необходимо исключить влияние электрического поля разряда на их показания. Спай термопары или зачеканивают в глухое отверстие контрольного образца (вспомогательной детали), или вставляют в отверстие в кварцевом чехле, который обеспечивает отсутствие контакта термопары с поверхностью детали.

Современные установки ФРГ мощностью от 35 до 150 кВт имеют контейнеры диаметром 500—2000 мм и высотой 500— 12 000 мм. Единовременная загрузка контейнеров максимальной емкости может составлять до 15 т.