Лекция 3 (1сем.маг.)

ТЕХНОЛОГИЯ   ТЕРМИЧЕСКОЙ   ОБРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ   ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   ЭНЕРГИИ

В последние годы интенсивно развивается поверхностная термическая обработка деталей и инструмента с нагревом посредством лазеров (оптических квантовых генераторов) и электронного луча. Но эти виды термической обработки дороги. Однако применение лучевого нагрева,   повышая износостойкость в отдельных зонах деталей при отсутствии деформации,  является оправданным.

Лучевая т/о позволяет провести:  1) локальное поверхностное упрочнение отдельных труднодоступных  участков деталей для повышения  износостойкости (например, внутренних поясков, посадочных гнезд под подшипники); 2) местное упрочнение поверхностей особо сложной конфигурации, коробление которых должно быть минимальным; 3) локальное получение строго заданного профиля закаленного слоя; 4) дополнительное повышение износостойкости и теплостойкости отдельных участков предварительно термически упрочненных деталей и инструмента (рабочих кромок штампового и режущего инструмента); 5) возможность замены высоколегированных дорогостоящих сталей более дешевыми.

I. Термическая обработка с использованием лазеров

Оборудование для лазерной обработки.

В состав лазерной установки для термической обработки входят:

1) лазер  (источник излучения с высокой плотностью энергии);

2)система фокусировки луча, предназначенная
для формирования необходимого распределения удельной мощ
ности лазерного излучения на поверхности обрабатываемой детали.
Лазерный луч отражается от зеркала, установленного под углом
к оптической оси лазера, проходит через линзу и фокусируется
на поверхности детали;

3) система перемещения детали или луча
(либо того и другого) по заданному режиму.

Исполнительные механизмы этой системы можно применять в сочетании с промышленными роботами для загрузки и выгрузки деталей;

4) система измерения и регулирования мощности. Для измерения мощности используют подвижное зеркало, способное перекрывать лазерный луч и направлять его в измеритель мощности.

По режиму работы лазеры разделяют на:

- импульсные (излучающие свет в виде отдельных вспышек),

- непрерывные (излучающие свет в течение продолжительного времени)         - импульсно-периодического действия (генерирующие мощные короткие импульсы с достаточно высокой частотой повторения).

По типу активного вещества лазеры разделяют на твердотельные и газовые.

В твердотельных лазерах активный элемент – кристаллическое (иттрий-алюминиевый гранат) или аморфное вещество (стекло), в которое введены примесные ионы неодима Nd3+, генерирущие лазерное излучение. Надежны, безопасны , просты в управлении. Частотный режим Nd-лазеров 0,05-50КГц, мощность 50-500 Вт, электрооптический КПД – 4-7%. Генерируют высокую мощность излучения в импульсе до 107Вт. Но мощность излучения ограничена малыми линейными размерами синтетических кристаллов и низкой теплопроводностью, затрудняющей охлаждение активных элементов. Кроме того твердотельные лазеры характеризуются большой пространственной расходимостью генерируемого излучения, вызванной неоднородностью кристаллического строения. Лазерные установки типа «Квант», срок службы – 1500час.,  диаметр светового пятна 0,25--5мм.

Перспективный этап наступил с созданием газовых лазеров.

В качестве рабочего вещества используются смеси углекислого газа, азота и гелия в различных пропорциях. К.п.д. этих лазеров выше- до 10 %. Мощность- более 15Квт. Наибольшее применение получили электроразрядные газовые  СО2- лазеры непрерывного действия, в которых используются нижние колебательные уровни возбужденных молекул СО2 для генерации инфракрасного излучения.

Структурные особенности  металла после лазерной обработки.

Лазерная обработка характеризуется очень большой концентрацией мощности на поверхности (до 108—109 Вт/м2) и малой продолжительностью воздействия луча на металл, измеряемой сотыми долями секунд при импульсном воздействии или десятыми долями секунд при непрерывном режиме. Скорость нагрева достигает 107 °С/с. Глубина теплового воздействия не превышает 0,7—0,8 мм. Диаметр пятна от лазерного луча на обрабатываемой поверхности находится в пределах 1,5—5 мм.

Ввиду локального нагрева малой длительности окружающие пятно участки металла остаются холодными и после прекращения действия луча обеспечивают интенсивный теплоотвод, создавая  скорость охлаждения  6000— 7000 °С/с. Закалка с охлаждением в тело металла возможна  в том случае, если толщина обрабатываемого изделия значительно превышает глубину закаленного слоя (не менее, чем в 4 раза).

Вследствие очень больших скоростей нагрева и охлаждения при лазерной обработке твердость поверхности в несколько раз выше, чем после закалки традиционными методами.

В углеродистых и легированных сталях после лазерной обработки структурные составляющие (аустенит, мартенсит) характеризуются повышенной дисперсностью и искаженностью решетки, а также ярко выраженной химической микронеоднородностью.

При параметрах нагрева и охлаждения, характерных для лазерной обработки, процессы, связанные с аустенизацией и расплавлением стали, растворением избыточных фаз, гомогенизацией твердых и жидких растворов, затвердеванием и последующим γ→α превращением, не успевают завершиться в полном объеме. Это способствует созданию гетерогенных промежуточных систем с хорошим сопротивлением износу. Максимальное упрочнение стали достигается при частичном растворении исходных карбидов и образовании в облученном слое большого количества зон с химической микронеоднородностью твердых растворов.

Металлографическим анализом по глубине слоя выявляется несколько структурных зон, отвечающих: закалке из жидкого состояния с дендритным строением (при обработке с оплавлением), закалке (полной и неполной) из твердого состояния и переходу к основной структуре.

В зависимости от марки стали, исходной структуры и режимов лазерной обработки структура в перечисленных зонах может быть различной.

Для лазерной обработки характерно также увеличение дисперсности и искаженности мартенсита на некоторой глубине от поверхности, что связывают обычно с возрастанием скорости охлаждения по мере приближения к ненагретому металлу основы.

Подготовка поверхности и структуры изделий.

Особенностью лазерного нагрева являются значительные потери энергии вследствие отражения. Металлы с гладкой блестящей поверхностью отражают 80—96 % лазерного излучения. Это отражение создает опасность, связанную с возможностью попадания отраженного луча в глаз человека.

Для увеличения поглощающей способности на поверхность обрабатываемых изделий предварительно наносят углеродистые, фосфатные или оксидные пленки.

При лазерной обработке рабочих кромок режущего инструмента, штампов и пресс-форм они должны быть окончательно заточены и очищены от загрязнений (пятен масла, окалины, коррозии). Рекомендуется протирать их этиловым спиртом.

Существенную роль играет также подготовка исходной структуры. Она влияет  на структуру глубину обработанного лазером слоя.

При исходной феррито-перлитной структуре гомогенизация аустенита в условиях кратковременного лазерного воздействия пройти не успевает и в структуре слоя, закаленного из твердого состояния, наряду с мартенситом, образовавшимся на месте бывших перлитных колоний, присутствует феррит в виде сетки. При исходной закаленной или улучшенной структуре ферритная сетка не наблюдается.

При исходной трооститной структуре толщина слоя гораздо больше, чем при исходной перлитной структуре. Это объясняют тем, что в этой структуре  величина внутренней межфазной поверхности, отделяющей феррит от карбидов, значительно больше, чем в перлитной, а, значит, и больше теплопроводность.

Режимы лазерной обработки характеризуются:

а) при импульсном воздействии — диаметром пятен закалки, характером и последовательностью их нанесения, энергией излучения, однородностью распределения энергии по сечению лазерного луча, длительностью и частотой импульсов;

б) при непрерывном облучении — диаметром луча на поверхности обрабатываемого изделия, энергией излучения, скоростью и траекторией перемещения луча.

При внедрении лазерной термической обработки для каждой группы деталей необходимо разрабатывать специальную оснастку, подбирать режимы и рисунок обработки.

Выбор схемы упрочнения.

При лазерном воздействии на обрабатываемую поверхность энергия концентрируется в узком луче, обычно диаметром 1,5—5 мм; соответственно такие же размеры имеют и зоны нагрева (имеют вид пятна  при импульсной обработке и полосы при непрерывном режиме). Для большинства деталей  эти размеры зон  недостаточны и приходится увеличивать площадь обрабатываемых поверхностей за счет нанесения нескольких пятен или полос в определенной последовательности.

При непрерывном режиме дорожки на обрабатываемой поверхности можно располагать по спирали, зигзагообразно, в виде параллельных полос, в виде сетки пересекающихся полос и др. Полосы могут быть расположены на некотором расстоянии друг от друга либо внахлестку (с перекрытием).

При импульсной обработке пятна обычно наносят с перекрытием до 50 %.   При расположении закаленных пятен или полос с перекрытием на их границах возникают отпущенные зоны с пониженной твердостью.

При выборе рисунка упрочненного слоя руководствуются конфигурацией и условиями работы обрабатываемой поверхности. Расстояние между дорожками выбирают экспериментально.

Необходимо также учитывать величину и характер внутренних напряжений. При импульсной обработке с оплавлением в поверхностных слоях возникают значительные растягивающие напряжения, способные привести к трещинам. Для предотвращения трещин необходимо снижение скоростей нагрева и охлаждения путем  уменьшения мощности и увеличении скорости перемещения луча.

Последовательность нанесения лазерных пятен или дорожек оказывает влияние на деформацию изделий. Эта деформация меньше при равномерном и симметричном нагреве обрабатываемой поверхности пятнами или полосами закалки.

Лазерная обработка влияет и на качество поверхности изделий. Так, при закалке с оплавлением качество поверхности может весьма заметно ухудшиться и потребуется дополнительная механическая обработка изделий.

Контроль изделий после лазерной обработки заключается в осмотре изделий на отсутствие дефектов поверхности (трещин, грубого оплавления), травлении в спиртовых растворах азотной кислоты с целью выявления характера расположения закаленных и отпущенных зон, измерении микротвердости и толщины упрочненного слоя, анализе микроструктуры.

Примеры применения лазерной обработки и свойства изделий.

Инструмент из быстрорежущих сталей.

Режущий инструмент предварительно закаливают и отпускают по обычной технологии, после чего рабочие кромки подвергают импульсной лазерной обработке без оплавления. Повышение стойкости в 2—5 раз достигается при обработке в довольно узком интервале значений плотности энергии импульсов. При малой энергии температура нагрева недостаточна для закалки, происходит распад мартенсита, твердость снижается; при излишне большой энергии в структуре возрастает количество остаточного аустенита стойкость инструмента понижается. При оптимальных режимах отмечено повышение теплостойкости.

Ш т а м п о выи  и нс тру мент из высокоуглеродистых сталей.

Рабочие кромки штампов из сталей У10, Х12М обрабатывали в импульсном режиме. Стойкость до первой перешлифовки возросла в 1,5 - 3 раза.

Лазерное наплавление (плакирование) поверхностного слоя.

В отличие от аргонно-дугового, лазерное плакирование позволяет наносить на металл в 3--4 раза меньше материала и расплавлять в 6 раз меньше основного металла.

Дополнительное улучшение свойств может быть достигнуто путем поверхностного легирования стали азотом в процессе лазерной обработки из обмазок нитридами. Полученный азотированный слой на сталях 38Х2МЮА и 15X11МФ имеет твердость 1100—1300 НУ. Лазерное азотирование улучшает прирабатываемость и повышает сопротивление износу и эрозионную стойкость. Лазерное азотирование может быть рекомендовано при  обработке деталей, имеющих сложную конфигурацию, коробление которых должно быть минимальным, при малой поверхности обрабатываемой зоны по сравнению с размерами изделия и при сложности подвода тепла (газа) к обрабатываемой зоне обычными методами.

2. Поверхностная закалка посредством электронного луча

В основе электронно-лучевого нагрева лежит преобразование кинетической энергии потока электронов в тепловую при взаимодействии с поверхностью нагреваемого изделия. Необходимый поток электронов создается с помощью электронной пушки. Электроны испускаются накаленным катодом электронной пушки, сначала попадают в электрическое поле, создаваемое электродами специальной формы (электрической линзой), в котором сжимаются и формируются в узкий пучок. Затем они проходят через магнитное поле, создаваемое катушками специальной формы (магнитными линзами), в котором окончательно фокусируются и сводятся в узкий луч с высокой концентрацией энергии в нем. При встрече с поверхностью детали электроны тормозятся, и  кинетическая энергия их превращается в тепловую.

Преимуществом электронно-лучевых установок по сравнению с лазерными является более высокая степень использования энергии (до 75 %) и возможность создания установок большой мощности. В настоящее время для термической обработки используют установки мощностью до 50 кВт.

Основной недостаток этих установок — необходимость вакуумирования (до 10~2—10"3 Па) рабочей камеры с обрабатываемыми изделиями.

Электронно-лучевые установки дешевле лазерных. Электроннолучевой нагрев наиболее эффективен, если луч направлен нормально к закаливаемой поверхности, при необходимости обработки внутренних поверхностей луч можно отклонить магнитным полем и направлять на поверхность изделия под острым углом (до 25— 30°). Время обработки при этом несколько увеличивается, но все же остается достаточно малым (в пределах секунд).

Концентрация мощности при электронно-лучевом нагреве может регулироваться в широких пределах (от 102 до 109 Вт/м2).

Примеры применении электронно-лучевого нагрева:  для контурной закалки зубьев (обеспечивается повышенная износостойкость, исключается последующее шлифование), для закалки пазов сложного профиля на внутренней поверхности кольцевых муфт для автомобильных автоматических трансмиссий. Термическая обработка кольцевых муфт диаметром 127 мм и толщиной 15 мм осуществляется следующим образом. Изделия устанавливают одно на другое по три штуки в приспособление и вводят в позицию нагрева, где приспособление с деталями поднимается; основание приспособления примыкает к вакуумной камере, герметизируя ее. После вакуумирования горизонтальный электронный луч нагревает по одному пазу в каждой из трех деталей, затем луч отключают, приспособление поворачивается, подставляя под луч следующие три паза и операция повторяется. Цикл обработки включает восемь нагревов (по числу пазов в детали) и продолжается 42 с. Производительность установки более 2000 пазов в 1 ч.

.