Лекция по ХТО

Диффузионное насыщение стали металлами и неметаллами.

ХТО, заключающуюся в насыщении поверхности стали отдельными элементами: металлами (Al, Cr, W, V, Ti, Zn, Nb и др.), неметаллами (Si, B) или комплексно несколькими элементами (Al и Si, Cr и Al, Al и B, Cr и Si, Al-Cr-Si), применяют с целью придания стали отдельных свойств, являющихся определяющими в эксплуатации. Прогнозирование структуры и свойств после диффузионного насыщения думя и более элементами в настоящее время не решено.

Ввиду меньшей (по сравнению с углеродом и азотом) диффундирующей способности этих элементов, насыщение ими происходит гораздо медленнее и требует часто более высоких температур.

Наибольшая глубина насыщения достигается в случае, если насыщающие элементы образуют твердые растворы с материалом изделия; в случае образования химических соединений глубина насыщения меньше; при отсутствии растворимости насыщения не происходит.

Перед насыщением поверхность деталей проходит подготовку поверхности: обезжиривания, травление, сушку.

Технологические варианты насыщения.

- Насыщение погружением в расплавы насыщающих элементов и их солей.

Для расплавов солей насыщение ускоряется при применении электролиза.

Образование активных атомов насыщающего элемента происходит либо вследствие непосредственного прикосновения расплава с изделием, либо в результате электролиза расплава или химического взаимодействия на границе раздела обрабатываемой поверхности с расплавом.

При насыщении в расплаве приспособление с деталями выдерживают над зеркалом ванны для прогрева до 400 – 4500С, затем погружают в расплав с рабочей температурой; проводят в тигельных печах – ваннах.

- Газовый контактный метод с насыщением из порошкообразных смесей с упаковкой в контейнеры. Проводят в садочных печах, после насыщения контейнер охлаждают с печью или на воздухе.

В состав насыщающих смесей порошков входит 1) чистые порошки насыщающих элементов или их ферросплавов, 2) инертные добавки, предохраняющие от спекания насыщающий порошок и налипания его на поверхность изделия. Наиболее часто: порошок Al2 O3, 3) активаторы процесса насыщения, которые участвуют в реакциях образования активного насыщающего элемента. Чаще всего используют NH4Cl (иногда – фторидов): его роль сводится к образованию летучих хлоридов (фторидов) насыщающих элементов, из которых потом идет насыщение элементами. Выделяющийся водород также способствует процессу насыщения, т.к. восстанавливает окислы на поверхности изделий.

Например, при хромировании:

NH4Cl  =  NH3  +  HCl ;        2 NH3 = N2 + 3Н2

Cr + HCl  =  CrCl3 + Н2 ;       CrCl3 + Fe  =  FeCl3 +Cr → в Ме.

Т.е. насыщение идет через образование газовой фазы.

3)Парофазный метод  с насыщением из сублимированной фазы путем испарения диффундирующего элемента. Обычно обрабатываемые изделия нагревают в вакуумных печах в контакте с порошковой насыщающей смесью (контактный метод) или при раздельном расположении изделий и смеси (неконтактный метод – в шахтных, камерных, ретортных, колпаковых печах). При неконтактном методе через порошки насыщающего  металла или его ферросплавов пропускают хлор или хлористый водород. Образующиеся галлоиды взаимодействуют с обрабатываемым металлом.

Перспективным является циркуляционный метод газового диффузионного насыщения.

4)Насыщение из паст: в основном применяется твердый порошок насыщающего элемента на основе жидкого стекла.

5)Насыщение при электронагреве, в кипящем слое.

Борирование

Насыщение бором с целью повышения их поверхностной твердости, износостойкости (особенно абразивной), коррозионной стойкости, окалиностойкости до 800оС, теплостойкости до 900-950оС. Твердость быстрорежущей стали после азотирования 1360HV, после борирования -3450 HV.

Борированный слой состоит из боридов: ромбического FeВ (16,23%В) и тетрагонального Fe 2В (8,83%В), образующих столбчатые (иглообразные) кристаллиты, формирование их идет в направлении диффузии бора. Далее под слоем боридов – переходной слой α- твердого раствора бора в железе. Углерод и легирующие элементы уменьшают толщину борированного слоя. Углерод в процессе борирования оттесняется вглубь, где его концентрация повышается, под влиянием легирующего элемента кремния в этой зоне может образоваться графит и феррит, что приведет к сколу борированного слоя. В переходной зоне бор укрупняет зерно аустенита, поэтому ввод карбидообразующих легирующих элементов (Тi) предотвращает рост зерна. Твердость боридов:  FeВ - 2000 HV, Fe 2В - 1650 HV.

Борирование при температурах выше 1100оС не ведется, т.к. приводит к образованию эвтектики и оплавлению, снижает твердость до 750 HV. Наиболее хрупок FeВ, поэтому в последние годы разрабатываются процессы с получением Fe 2В (понижением температуры, активности насыщающей среды).

Наиболее перспективны для промышленности:

1) в порошкообразных смесях с использованием герметизированных контейнеров, 2) в расплавах солей и окислов (электролизное и безэлектролизное),

3) газовое, 4) из паст (обмазок).

Перед борированием проводят мехобработку изделий с учетом увеличения их размеров в процессе насыщения. Не подлежащие борированию места покрывают защитным покрытием (омедняют, хромируют гальванообработкой, обмазки на основе бакелита).

1) Борирование в порошкообразных смесях

Применяют смеси на основе карбида бора В4С или на основе В2О3 (30%) и Аl2О3 (70%) с добавками активаторов процесса (0,5-3%) фторидов NaF, AlF3 – токсичных, требующих герметичности контейнеров. Контейнеры, после упаковки в них деталей и смесей, обмазывают пастами на основе жидкого стекла и глины (при нагреве – это плавкий затвор). Перед загрузкой порошок В4С измельчают и прокаливают при 300-500оС в течение 1-5 часов.

Насыщение проводят при температуре 850-1050оС в течение 2-8 час. ( в зависимости от требуемой толщины слоя), h=50-400мкм, фазовый состав боридного слоя – смесь боридов FeВ и  Fe 2В. После 2-5 циклов борирования добавляют 10-30% свежего порошка.

Известны другие способы борирования в порошках: 1) в вакууме,2) в защитных газовых средах, 3) в токопроводящих смесях. 4) в кипящем слое, но они еще пока не нашли широкого применения.

2)Борирование из обмазок (паст).

Обмазка (паста) состоит из В4С, В2О3 + Аl2О3 +NaF, Na3AlF6 (криолит).

Для  предотвращения в процессе нагрева окисления слоя обмазки наносят второй защитный слой на основе SiO2 (шамот, огнеупорная глина) + В2О3 (до 40% во избежание процессов деборирования), затем просушивают в сушильном шкафу при t=100-200оС 0,5-2 час, далее – печной нагрев 800-1050оС в течение 2-4 час, h=30-250мкм, на поверхности - смесь боридов FeВ и  Fe 2В.

3)Электролизное борирование.

Проводят в расплаве буры Na2B4O7*10 Н2О (буру просушивают предварительно при  500-600оС). Детали являются катодом, i=0,08-0,25 А/см2, t=880-980оС, τ=2-5ч., h=60-250мкм, на поверхности - смесь боридов FeВ и  Fe2В.

4)Борирование безэлектролизное в расплаве.

Применяется бура +В4С или В2О3 (для повышения насыщающей активности ванны).  Температура процесса насыщения 850-1050оС, τ=2-10час., h=40-400мкм. Соотношение объема расплава к суммарной площади поверхности деталей должно быть 10:20.

5)Газовое борирование.

Диборан В2Н6 или треххлористый бор ВСl3. Разбавляют Н2, Аr, очищенным азотом, иначе на деталях откладывается слой элементарного бора (ввиду высокой активности атмосферы) и скорость насыщения падает, t=800-950оС.

Применяется:

-для высоколегированных сталей для повышения коррозионной стойкости, h=0,05-0,1мм, состав боридного слоя – должен быть только один борид: Fe2В.

-для низколегированных и среднелегированных сталей для повышения износостойкости, твердости, теплостойкости, h=0,2-0,3мм, FeВ.

В условиях массового производства при обработке несложных, средних по размеру изделий предпочтительнее электролизное и газовое борирование. При обработке мелких, сложной конфигурации изделий целесообразнее жидкий или порошковый методы борирования. Порошковый метод более приемлем, если изделия не требуют последующей термообработки, а также для крупногабаритных изделий. Для местного борирования целесообразно насыщать из паст.

Т/о борированных деталей.

Закалка проводится с температуры борирования или с подстуживания, промывка в кипящей воде (для борирования в расплавах), иногда с применением ультразвука, затем – отпуск. Для измельчения зерна переходной зоны и сердцевины, а также после борирования в порошке: проводят повторный нагрев под закалку в хорошо раскисленных соляных ваннах (во избежание окисления, т.к. борированный слой легко окисляется и затем отшелушивается). Во избежание коробления деталей предпочтительнее изотермическая закалка с охлаждением в расплавах щелочей. Максимальные сжимающие напряжения создает борированный слой с закалкой ТВЧ с глубиной закаленного слоя 1,5-5мм. Перед закалкой ТВЧ целесообразен высокий отпуск 650оС, 3час для снятия напряжений.   Температуру отпуска выбираем в зависимости от требуемых свойств основного металла. Борированные изделия мехобработке не подвергают. Иногда после т/о с борированием изделия шлифуют в размер алмазными или эльборовыми кругами.

Контроль борированных деталей.

Проводят контроль микроструктуры, толщины слоя, твердости сердцевины и поверхности, визуально - на наличие сколов, трещин и др. дефектов на рабочих поверхностях. Наличие борированного слоя на всех рабочих поверхностях проверяют тарированным напильником.

Силицирование.

Проводится для повышения коррозионной стойкости, кислотостойкости (с Si более 11-13%) при комнатной и повышенной температуре, окалиностойкости до 800оС (аустенитных сталей до 1000оС), износостойкости (после проварки в горячем масле поры пропитываются). Рекомендуется для деталей машин химической и, бумажной и нефтяной промышленности.

1) в порошках:   FeSi, SiC, SiCa + инертные добавки Al2O3, шамот, МgО + активаторы: NH4Cl, NH4I

t=1100-1200оС, 6-12 час., h=0,15-0,8мм.

С поверхности пористая  хрупкая α ́-фаза – упорядоченный твердый раствор – сверхструктура Fe3Si. Развитая пористость объясняется эффектом Киркендала: диффузия кремния в направлении    α ́ → α  превышает скорость диффузии железа в противоположном направлении (диффузионная пористость).

После электролизного, жидкостного и газового силицирования поверхностный

слой состоит из  α –фазы кремнистого феррита, имеющего твердость HV400, а с л.э. – HV 500-600. Кристаллы кремнистого феррита имеют столбчатое строение.

2) электролизное.

Проводится в расплаве на основе  Na2SiO3, i=0,1-0,2 А/см2, t=1050оС, τ=0,5-1 час.,h = 0,15-0,25мм.

3)безэлектролизное в расплаве: Na2SiO3+ FeSi + SiC.

t=950-1100оC, τ=2-10 час., h = 0,1-0,3мм.

4)газовое силицирование в SiCl4 и моносилене SiН4.

t=950-1050оC, τ=2-5 час., h = 0,4-0,8мм. Охлаждение – в потоке хлора до 100-200оС для предотвращения окисления. Имеющиеся поры в слое пропитывают маслом (подшипники).

5)в плазме тлеющего разряда в SiCl4

Получают слои беспористой α ́ и  α  - фаз при 1000ос за 0,5-1 час толщиной 0,15-0,2мм.

После всех способов проводят непосредственную закалку, промывку кипячением от хлоридов железа, сушку и отпуск.

Хромирование

Повышается	жаростойкость до 8000С, коррозионная стойкость в пресной, морской воде, влажном воздухе и нагретом паре, в азотной, уксусной, фосфорной и органических кислотах, эрозионная (послойное разрушение металла под действием механических воздействий или электрических разрядов) и кавитационная стойкость (лопаток турбин, деталей топливной аппаратуры), повышенная износостойкость в сталях более 0,3% углерода.

Для коррозионной стойкости проводят хромирование коррозионностойких сталей А и Ф классов с формированием с поверхности слоя α-фазы толщиной 0,1 – 0,15мм, для деталей, работающтх в условиях износа – карбидный слой Cr23C6 и Cr7C3 толщиной 0,025 – 0,03мм с HV 1200 – 1300.

Идет встречная диффузия углерода из металла при формировании слоя, поэтому за слоем зона, обедненная углеродом. Карбидообразующие элементы, связывая углерод в карбиды, увеличивают диффузию хрома в металл, увеличивают толщину слоя. Элементы, расширяющие γ-область- уменьшают толщину слоя.

- газовое хромирование и в порошках FeCr 11000C за 6ч. порошковое хромирование – 0,05мм, газовое – 0,25мм.

- Жидкое хромирование в расплаве CrCl2 1000 – 11000С, 1 – 6ч, h = 0,05 – 0,3мм (до 80% в ванну добавляют ВаСl, СаСl2 для уменьшения испарения ванны).

Для повышения твердости сердцевины и повышения мехсвойств после хромирования детали могут подвергаться т/о: закалке непосредственной или с подстуживанием, или с повторного нагрева + отпуск. Хромированная поверхность при этом темнеет, но  не сказывается на свойствах.

Более качественное хромирование – вакуумное. Роль вакуума сводится к облегчению испарения и переноса хрома к поверхности деталей. В Запорожье: холоднокатаная лента и трубы: насыщение хромом в вакууме при температуре 1300оС (при сублимации FeCr при 1600оС) движущейся ленты из ст08 слой образуется со скоростью 20-40 мкм/мин. С поверхности образуется слой α-фазы 150 мкм, легко подвергающийся гибке, штамповке, сварке.

Перспективным является циркуляционный метод газового диффузионного насыщения.

Образование и перенос диффундирующего элемента осуществляется за счет хлористого водорода.

Cr + HCl  =  CrCl3 + Н2 ;       CrCl3 + Fe  =  FeCl3 +[Cr] → в Ме.

Достоинство: ускорение процесса насыщения за счет более полного протекания химических реакций, возможность многократного использования рабочей смеси.

Схема циркуляционного метода (рисунок).

Алитирование

Температура плавления алюминия 660оС.

Для повышения жаростойкости до 9000С, коррозионной стойкости в атмосфере и морской воде, сероводороде, эрозионной стойкости, стойкости к газовой коррозии. Повышение окалиностойкости происходит за счет образования на поверхности стали тонкой прочной пленки Al2O3, что особенно важно для печной арматуры, изложниц. Углерод при алитировании оттесняется вглубь металла. Легирующие элементы и углерод снижают толщину алитирования слоя. Твердость алитированного слоя HV 500, на поверхности – α-твердый раствор алюминия в железе. На поверхности при пересыщении могут образоваться хрупкие интерметаллидные фазы FeAl2, FeAl, Fe3Al, Fe2Al5. Тогда для снижения концентрации алюминия в слое (<30% Al) и снижения хрупкости слоя алитированные изделия подвергают отжигу при 900-1000оС 4-5час., толщина слоя возрастает на 20-40%. Т.е. насыщение надо вести с образованием α- твердого раствора.

Промышленные методы:

1)порошковый метод: FeAl или порошок Al , при t=950-1050оС, 6-12 час. , 0,25-0,6мм.

2)в расплаве алюминия: при 680-850оС, 0,25-1час, 0,05-0,25мм.

Для предотвращения разъедания поверхности изделий расплавленным алюминием в состав ванны добавляют 8-12% Fe. При ведении процесса зеркало ванны защищают флюсами на основе NaCl,KCl для предотвращения окисления расплавленного алюминия и получения качественного покрытия. Перед алитированием поверхность деталей восстанавливают при отжиге в атмосфере N2, H2, т.е. очищают от окислов. Затем необходимо запассивировать поверхность деталей от окисления в момент погружения (30-60 сек. окунанием в 1-3% раствор CrO3) .

3)алитирование методом металлизации с последующим диффузионным отжигом.

1. Подготовка поверхности: дробеметная или пескоструйная обработка для повышения шероховатости поверхности, что способствует лучшему сцеплению слоя с основным металлом, для этого же делают последующий подогрев поверхности изделий до 250-350оС.

2.Нанесение слоя алюминия напылением: плавление алюминия и разбрызгивание его струей сжатого воздуха под давлением 2-4атм. с помощью специальных металлизаторов (газовых, электрических, высокочастотных).

3.Нанесение слоя защитной обмазки для защиты от окисления погружением в жидкое стекло + графит + огнеупорная глина, сушка при 100оС 3час., толщина обмазки 0,8-1,5мм.

4. Диффузионный отжиг при 900-950оС 2-4 час., диффузионный слой – 0,2-0,4 мм, проводят с предварительным подогревом деталей и медленным охлаждением после отжига.

Так алитируют трубы, только перед отжигом делают их окраску. Клапаны: нагревают до 25\00-250оС, наносят на поверхность фаски слой алюминия кислородно-ацетиленовым металлизатором, отжиг 780-810оС 10-15сек. при индукционном нагреве фаски, толщина слоя 15-25мкм.

Разработан способ алитирования в плазме тлеющего разряда. Улучшаются кинетические условия образования галогенида алюминия, ускоряется реакция на поверхности изделия.

Цинкование

Для повышения коррозионной стойкости в атмосфере, бензине, горячих газах (300-500оС), содержащих сероводород, пресной, минеральной и морской воде, в маслах. Нестойко в кислотах и щелочах. Температура плавления цинка 419,5оС.

Основные способы насыщения:

1)Горячее цинкование (в расплавах цинка) 430-470оС, 1-10мин., толщина 20-200мкм.

2) Цинкование в порошке цинка:360-450оС, 1-24час.,толщины слоя 30-200мкм, в контейнерах.

3)Цинкование в парах цинка: 700-1000оС вместе с водородом вводится цинковая пыль.

4) Цинкование листа (полосы)

Холоднокатаную полосу нагревают в атмосфере воздуха при 400-450оС, что приводит к окислению поверхности. Затем полосу нагревают при 700-950оС в азотоводородной атмосфере для восстановления оксидов до чистого железа, после охлаждения до 470-500оС лист поступает в расплав цинка. Введение нагретого изделия в расплав сокращает продолжительность цинкования. На современных агрегатах скорость движения полосы через расплав цинка достигает 120м/мин., τ=1,5-6 сек., h=10-50мкм.

При цинковании на поверхности образуются интерметаллидные соединения: δ1-FeZn7 (7-11,5%Fe) и FeZn3 (21-23%Fe). При высоких температурах (500-550оС) на поверхности может образоваться η – фаза – твердый раствор Fe в Zn, обладающий низкой коррозионной стойкостью. После цинкования иногда проводят диффузионный отжиг при 520-550оС в течение 15-20мин. Отжиг приводит к развитию зоны δ1- фазы  (FeZn7), что сопровождается повышением пластичности и коррозионной стойкости. В зависимости от условий цинкования и отжига слой имеет цвет от темного до серебристо-серого. На поверхность слоя хорошо наносятся лакокрасочные покрытия.

Титанирование

Тплавл.=1660оС. Для повышения коррозионной стойкости в морской воде, кавитационной стойкости, поверхностной твердости и износостойкости, деталей пищевого и текстильного машиностроения. Титанирование проводят в порошковых смесях, в расплавах солей электролизным и безэлектролизным способом, в паровой фазе с использованием вакуума, в газовых смесях и в пастах с нагревом ТВЧ. В связи с тем, что титан является активным карбидообразующим элементом при титанировании сталей на поверхности образуется слой из карбида титана (твердость 22000-27000 МПа).

В порошках (75% FeTi, 15%CaF2, 4%NaF, 6%HCl).

Т=1150оС,τ=8час, h=300-500мкм с концентрацией титана с поверхности  до 80%.

В пастах с нагревом ТВЧ: паста 70% FeTi + 30% Na3АlF6

при скорости нагрева 50оС/с  Т=1150-1250оС (τ=5-7мин) h до 70мкм.

Электролизное титанирование в ваннах, над которыми защитный газ – Ar.

T=800-900оС, i=0,95А/см2, состав ванны: 16%К2ТiF6+84%NaCl+ титановая губка, перед опусканием садки делается подогрев ее над зеркалом ванны.

В вакуумных печах t=900-1050оС, за 16час. слой до 0,34мм.

Оригинальной является отечественная технология: циркуляционный метод титанирования  с получением карбида титана на поверхности деталей, проводят насыщение из газовой фазы в замкнутой рабочей камере с разряжением до 1,3 мм вод. ст. при t=1000оС, в которую загружают детали, титан (в виде губки, порошка) и четыреххлористый углерод CCl4, который при взаимодействии с титаном образует хлориды TiCl2, TiCl3, TiCl4.  Слой карбидов титана образуется в результате взаимодействия субкарбидов титана с углеродом, диффундирующим из стали к поверхности.

2TiCl2 + Fe(C)→TiC + TiCl4 (1)

3TiCl4 + Ti → 4TiCl3

2TiCl3+ Ti → 3TiCl2

далее повторяется реакция(1) и образуется карбид титана.

Таким образом происходит перенос титана циркуляционным методом на осное реакции диспропорционирования субхлоридов титана.

Многокомпонентные диффузионные покрытия.

Прогнозирование структуры и свойств после диффузионного насыщения двумя и более элементами в настоящее время не решено. Применяется: алюмохромирование, алюмосилицирование, алюмоборирование , хромосилицирование, алюмохромосилицирование.

ерхность слоя хорошо наносится лакокрасочное покрытие.