Технология т/о

Лекция№3(1сем.маг)

ТЕХНОЛОГИЯ   ТЕРМИЧЕСКОЙ   ОБРАБОТКИ  ЗАГОТОВОК   ИЗ   КОНСТРУКЦИОННЫХ   СТАЛЕЙ

Заготовки многих деталей изготавливают методами ковки, холодной пластической деформации и литьем. Поковки, отливки и заготовки для холодного выдавливания подвергают следующей термической обработке:

- Предварительной термической обработке для улучшения
обрабатываемости  резанием   или   холодным   пластическим  деформированием.

- Предварительной термической обработке с целью повыше
ния  свойств  готовых  изделий  (устранение дефектов структуры
литой   и   деформированной   стали,   обеспечение   наследственной
мелкозернистости) либо для  повышения технологичности стали
при окончательной термической обработке (уменьшение деформа
ции  и  склонности  к  перегреву).

- Окончательной термической обработке (в основном улуч
шению либо  нормализации).

# I. Предварительная термическая обработка для улучшения обрабатываемости резанием

Обрабатываемость резанием характеризуется стойкостью инструмента, производительностью резания, усилием резания, качеством обработанной поверхности, видом образующейся стружки и зависит от твердости и структуры обрабатываемого металла.

Поковки из низкоуглеродистых сталей хорошо обрабатываются резанием  после ковки с охлаждением на воздухе обычно не нуждаются в дополнительной термической обработке.

Поковки из легированных цементуемых сталей  подвергают изотермическому отжигу или нормализации. Наилучшая обрабатываемость резанием обеспечивается при однородной дифференцированной феррито-перлитной структуре с равноосными зернами и определенным соотношением твердости этих структурных составляющих (феррита HV 140—220, перлита не должна превышать HV 300). Если твердость составляющих выше этих пределов, то увеличивается износ режущих инструментов, если ниже — ухудшается чистота обрабатываемой поверхности. Не  допускается наличие в структуре продуктов промежуточного  превращения (с твердостью выше HV 350) и сплошных включений карбидов по границам зерен.

Такую структуру обеспечивает изотермический отжиг, схема которого приведена на рисунке.

Температуру аустенизации обычно принимают в пределах 870—920 °С. Время выдержки - I ч. Увеличение температуры нагрева повышает устойчивость переохлажденного аустенита и не обеспечивает его распада по перлитному механизму при последующей изотермической выдержке за 2—4 ч.

Охлаждение от температуры аустенизации должно быть ускоренным (в течение 4—12 мин) и осуществляется потоком подогретого  до 350 °С защитного газа или  воздуха в специальных камерах агрегатов изотермического отжига. При более медленном охлаждении после завершения изотермического распада возникает  полосчатая феррито-перлитная струк-

# График изотермического отжига

поковок в толкательном агрегате

тура, связанная с направлением предварительной деформации,      что при резании ухудшает чистоту обрабатываемой поверхности. Изотермическая   выдержка   осуществляется при температурах 620—6600С в течение времени, необходимого для завершения распада аустенита и некоторой коагуляции карбидов 2-4ч. Изотермический отжиг проводят для  поковок из углеродистых сталей ( 0,4—1,0 % С) толщиной до 12 мм, а из легированных сталей — до 40 мм. При больших сечениях ввиду неоднородности превращений по сечению поковок изотермический отжиг менее эффективен.

Для поковок из цементуемых сталей также используется нормализация. Структура и свойства по сечению поковок при нормализации менее однородны.

Поковки из низколегированных сталей подвергают также полному отжигу или нормализации. После нормализации твердость углеродистых сталей  не должна превышать НВ 230, легированных сталей - НВ 250.

Поковки из инструментальных и подшипниковых сталей подвергают сфероидизирующему отжигу на зернистый перлит.

Для высоколегированных конструкционных сталей отжиг с медленным охлаждением в печи не обеспечивает достаточно полного распада аустенита в перлитной области и требуемой низкой твердости, они подкаливаются. Поэтому после отжига проводят отпуск при температурах 650—700 °С. Для крупных заготовок (диаметром свыше 600 мм) отжиг повторяют дважды, при втором отжиге температуру нагрева понижают на 30—50 °С.

# 2. Предварительная термическая обработка для улучшения обрабатываемости холодным пластическим деформированием

Выполнение холодной объемной штамповки предъявляет повышенные требования к гомогенности и структуре стали. Этим методом в основном получают детали из низко- и среднеуглеродистых сталей с небольшим количеством легирующих элементов. Для улучшения штампуемости необходима сфероидизация цементита, т.к. пластинчатая структура приводит к значительному снижению стойкости деформирующего инструмента.

Предварительная обработка должна обеспечить максимальную гомогенизацию матрицы и сфероидизацию карбидов. Ее проводят в два этапа — сначала проводят гомогенизирующий отжиг, затем —сфероидизирующий отжиг, выполняемый путем длительной выдержки стали при температурах, максимально близких к точке Ас1, но не превышающих ее (обычно 650—700 °С). Термодинамическим стимулом процесса сфероидизации является уменьшение свободной энергии.

При исходной структуре пластинчатого перлита процесс сфероидизации идет очень медленно и для полного его завершения необходима выдержка более 100ч.

Процесс сфероидизации связан с диффузией атомов железа и углерода. Поэтому все факторы, ускоряющие диффузию, а также способствующие «удалению» сплава от равновесного состояния (ускоренное охлаждение с прокатного нагрева, закалка, пластическая деформация) ускоряют сфероидизацию. Эффект ускорения сфероидизации в холоднодеформированной стали используется на металлургических заводах. В этом случае при производстве проката или проволоки  в начале выполняют обычный отжиг, затем волочение или прокатку и в заключение сфероидизирующий отжиг при температурах, близких к Ас1.

Способность стали к холодной пластической деформации  характеризуется значением относительного сужения поперечного сечения при стандартных испытаниях на разрыв. Удовлетворительной штампуемостью обладают стали с (= 60—70 %.

Для  сталей,  содержащих  0,3—0,5 %   С  (45,   35Х,   ЗОХГСА, 38ХГНМА и др.), а также имеющих в исходном состоянии феррито-

перлитную структуру с участками продуктов промежуточного превращения, для повышения штампуемости  используют изотермический отжиг с нагревом до 750—780°С и последующим распадом аустенита при 680—710 °С в течение 1—3 ч.

# 3. Улучшение поковок

Значительную часть поковок из среднеуглеродистых и легированных сталей подвергают улучшению. При этом в большинстве случаев эта термическая обработка является окончательной.

Улучшение используется для поковок ответственных деталей машин (шатунов, цапф, поворотных кулаков, вилок карданного вала, рычагов и других деталей рулевого управления, кронштейнов), которые либо не подвергаются в дальнейшем механической обработке, либо имеют после улучшения твердость, допускающую обработку резанием отдельных поверхностей (НВ < 320).

На заводах массового производства для улучшения поковок используют толкательные, конвейерные агрегаты. Выдержка заготовок регулируется темпом толкания.

Для предотвращения образования избыточного феррита в структуре вследствие подстуживания поковок при их перемещении из печи в закалочный бак, закалочные печи должны быть оснащены специальными механизмами (выталкивателями поддонов), до минимума сокращающими время  переноса.

Режимы термической обработки поковок назначают в зависимости от марки стали, массы поковок и требуемой твердости.

# 4. Предварительная термическая обработка для исправления крупнозернистой структуры

В поковках и штамповках, особенно крупных, деформируемых при высоких температурах, возможно образование крупного зерна, что проявляется в структуре и изломе стали.

Исправление крупнозернистости в поковках из углеродистых и низколегированных сталей с феррито-перлитной структурой достигается фазовой перекристаллизацией с нагревом немного (на 20—40 °С) выше точки Ас3 при отжиге или нормализации.

В легированных сталях вследствие повышенной устойчивости переохлажденного аустенита после ковки с охлаждением на воздухе могут образоваться структуры кристаллографически упорядоченного типа (мартенсит, бейнит, видманштеттова структура). В этом случае в результате нагрева лишь незначительно выше точки Ас3 исправление структуры может быть только частичным или отсутствовать ввиду проявления структурной наследственности (восстановлению исходного размера зерна). Для этого проводят нагрев до более высоких температур в аустенитной области (1000—1050 °С). Уменьшение размера зерна достигается за счет рекристаллизации аустенита, обусловленной фазовым наклепом, вследствие изменения удельного объема в процессе ( - ( превращения. Для получения очень мелкого зерна делают еще один нормальный нагрев незначительно выше Ас3 . В частности, двойную обработку используют для улучшаемых поковок из стали марок 38ХГМ, 40ХГНМ (Ас3  = 780оС) и др., где для измельчения зерна перед улучшением применяют предварительную нормализацию с нагревом до 870—890 °С. Температура закалки при улучшении 830—860 °С.

# 5. Особенности технологии термической обработки отливок

Особенностями литого металла по сравнению с деформированным (после ковки,  горячей штамповки)  являются:

1. Химическая неоднородность, связанная с дендритной ликвацией. В основном ликвируют сера, фосфор, углерод и карбидообразующие элементы.

2. Структурная неоднородность, проявляющаяся в неодинаковости размеров и формы зерен закристаллизовавшегося металла. Ближе к поверхности размеры кристаллов меньше, далее зона вытянутых в направлении теплоотвода столбчатых кристаллов, в центре массивных отливок кристаллы крупнее и более .равноосные.

3. Физическая неоднородность — нарушение сплошности литой стали в виде раковин, пористости и трещин.

В отливках при охлаждении возникают внутренние напряжения, которые, суммируясь с термическими напряжениями при нагреве под термическую обработку или с рабочими напряжениями при эксплуатации - остаточные напряжения - могут вызвать трещинообразование и разрушение литых деталей.

Термической обработкой можно устранить внутренние напряжения и структурную неоднородность, уменьшить химическую неоднородность, повысить комплекс механических свойств.

Отливки общего назначения поставляют без ТО или после отжига при 650-7000С для уменьшения внутренних напряжений. Обрезку литников, прибылей, зачистку отливок проводят до ТО.

Отливки ответственного назначения из углеродистых и легированных сталей подвергают отжигу, нормализации (с отпуском) и улучшению.

Отливки из углеродистых сталей марок 15Л-55Л подвергают предварительной и окончательной ТО. Предварительная: отжиг или нормализация с отпуском. Ввиду того, что предварительная ТО исправляет литую структуру, температура нагрева при окончательной ТО назначается ниже для получения мелкозернистой отливки. Для измельчения зерна используют двойную фазовую перекристаллизацию, например для ст45Л: нормализация – 960оС, закалка от 840оС в воде. Отпуск- 600оС.

Отливки из легированных сталей подвергают тем же видам ТО, что и из углеродистых сталей.

Исправлять грубозернистую структуру в литых легированных сталях труднее, чем в углеродистых. Приходится использовать двойную обработку: высокотемпературный отжиг или нормализацию в сочетании с обычной нормализацией, отжигом или закалкой при нагреве немного выше Ас3.

В крупных массивных отливках из легированных сталей возможна сильно развитая дендритная ликвация. Уменьшить ее можно гомогенизирующим отжигом с нагревом до 1100—1150°С и длительной выдержкой (10—15 ч). За счет диффузии состав стали в пределах дендритов несколько, но не полностью, выравнивается. В то же время при таком отжиге происходит сильный рост зерна, и  для его измельчения необходим дополнительный обычный отжиг.

Для термической обработки отливок используют печи периодического и непрерывного действия. Весьма распространены печи с выдвижным подом (для отжига и нормализации). На середину пода печи  устанавливают средние отливки, по бокам — тяжелые, сверху — мелкие для обеспечения равномерности нагрева и уменьшения коробления отливок

Отливки из углеродистых и низколегированных сталей можно загружать в предварительно нагретую печь. Время выдержки после прогрева садки определяют из расчета 1 ч на каждые 25 мм наибольшего сечения отливки.

Условия охлаждения и закалочные среды выбирают в зависимости от марки стали. Отливки несложной формы из углеродистых сталей охлаждают при закалке в воде, отливки из легированных сталей — как правило в масле.

Для предотвращения образования трещин отливки следует сразу же после закалки подвергать отпуску. Продолжительность выдержки при отпуске для отливок сечением до 25 мм составляет 2 ч, для более толстых отливок добавляют 30 мин на каждые 25 мм сечения.

Термическая обработка отливок из высоколегированных сталей, используемых в основном в химической и авиационной промышленности.

Для сталей мартенситного класса используют в основном нормализацию (или закалку) с высоким отпуском, часто перед этим выполняют отжиг для устранения крупнозернистости и уменьшения внутренних напряжений.

Для аустенитных сталей используют закалку с высоких температур (1050—1180°С в зависимости от марки стали), обеспечивающих растворение избыточных фаз и гомогенность твердого раствора. Охлаждение проводят в воде, масле или на воздухе.

Особенностью высоколегированных сталей является их низкая теплопроводность и высокий коэффициент линейного расширения, что приводит к возникновению больших остаточных напряжений. В связи с этим отливки следует нагревать медленно, используя посадку в холодную печь или ступенчатый нагрев.

# 6. Очистка заготовок от окалины

Очистку поверхности поковок и отливок часто осуществляют после их термической обработки. В основном используют очистку дробью, галтовку и травление. Значительно реже для поковок массой до 10 кг при точной штамповке используют ультразвуковой способ очистки, являющийся в настоящее время самым дорогим. Травление в кислотах может привести к растворению  водорода в металле и вызвать «водородную хрупкость».

# Text boxes

200

1

2

3

4

5

6

400

600

800